## ООО Аверс

РФ, 606016, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8

## Тел./факс  (8313) 356-191,962-515-87-68

## Сополимер БМК-5

БМК-5 представляет собой сухой сополимер метакриловой кислоты и бутилового эфира метакриловой кислоты (бисер белого цвета).

Таблица технических характеристик сополимера БМК-5

| Показатель | Норма | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| 1. Внешний вид | твердые прозрачные шарики | Методика предприятия |
| 2. Температура стеклования, 0С | 59-60 | ISO 11357-2:1990 |
| 3. Размер частиц (D50), мкм | 100 - 300 | Методика предприятия |
| 4. Массовая доля влаги, %, не более | 0,5-1,7 | ГОСТ 14870 |
| 5. Кислотное число, мг КОН/г, в пределах | 4,0-8,0 | DIN 53402 |
| 6. Массовая доля остаточных мономеров, % масс., не более | 0,5-0,7 | Методика предприятия (ГЖХ) |
| 7. Динамическая вязкость, Мпа,с | 150-640 | Методика предприятия |
| 8. Число вязкости, см3/г | 17 - 33 | DIN 51562 |
| 9. Молекулярная масса, Mw, тыс. г/моль | 52-60 | DIN 55672-1 |

Область применения

Для изготовления дорожной краски, эмалей, клеев и в качестве связующего компонента при изготовлении растворов с наполнителями (мелом, цементом и др.) и термолака , для упаковки молочных продуктов, интуменсцентных покрытий. В авиационной промышленности, также для покрытия изделий, работающих в условиях высокой влажности и в морской воде. В химической, приборостроительной и электрохимической промышленности для нанесения люминофора в лампах дневного света Растворяется в любых растворителях, предпочтительней БАЦ,646 растворитель.

Для низкомолекулярной сухой смолы:

Растворяется в любых растворителях, предпочтительней БАЦ,ксилол,толуол,646 растворитель. Совместим с большинством ПВХ–смол, хлоркаучуком, низкомолекулярными эпоксидными, некоторыми фенольными и малеиновыми  смолами, а также с большинством пластификаторов. Не совместимы с алкидными, меламиновыми  смолами и олефинами.

Растворяется в эфирах, кетонах, эфирах гликолей, Pyranton® А, ароматических и хлорированных углеводородах; не растворяется в нефтяных углеводородах. Его можно разбавлять спиртами, гликолями и парафиновыми углеводородами. При использовании фосфата цинка(или иных цинковых соединений) обязательно присутствие этилцеллозольва в рецептуре не менее 7-8% на 1 кг краски.

Транспортировка и хранение - не менее 3,0 лет  с даты   производства (по показателю «Влага» - не более двух месяцев). БМК-5 отгружается в мешках (около 15-25 кг). Хранить не менее 2-3 метров от нагревательных приборов.